## 不锈钢牌号

| 钢种 | 钢号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国GB | 国际标准ISOT | 美国AISI | 日本JIS | 德国DIN |
| 耐蚀及耐热不锈钢 | 1Cr18Ni9 | 12 | 302 | SUS302 | X12CrNi88 |
|  | 0Cr18Ni9 | 11 | 304 | SUS304 | X5CrNi189 |
|  | 00Cr19Ni10 | 10 | 304L | SUS304L | X2CrNi189 |
|  | 1Cr19Ni10 |  | 304H | SUS304HFB |  |
|  | 1Cr18Ni9Ti |  |  | SUS321 | X10CrNiTi189 |
|  | 1Cr18Ni11Ti |  | 321H | SUS321H | X10CrNiTi189 |
|  | 0Cr18Ni10Ti | 15 | 321 | SUS321 | X10CrNiTi189 |
|  | 00Cr17Ni14Mo2 | 20 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo1816 |
|  | 0Cr18Ni12Mo2Ti |  | 316 | SUS316 | X2CrNiMo1810 |
|  | 0Cr25Ni20 |  | 310S | SUS310S | X12CrNi2521 |
|  | 2Cr25Ni20 |  | 310 | SUS310 |  |
|  | 0Cr19Ni13Mo3 | 25 | 317 | SUS317 |  |
|  | 00Cr19Ni13Mo3 | 24 | 317L | SUS317L | X2CrNiMo1816 |
|  | 1Cr18Ni12 | 13 | 305 | SUS305 | X5CrNi911 |
|  | 0Cr18Ni11Nb | 16 | 347 | SUS347 | X10CrNiNb189 |
|  | 1Cr18Ni11Nb |  | 347H | SUS347H | X10CrNiTiNb189 |
| 常用执行标准：GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB/T13296-91 除执行上述标准外，还可根据用户要求执行国际标准，或双方共同制定专用技术条件。 |  |  |  |  |  |